Клеточно-автоматная модель облучения никеля

Что необходимо для максимальной физичности модели (план на будущее)

Версия от 17.10.2026. Документ фиксирует, какие упрощения сделаны в текущей (4-й) ревизии правил клеточного автомата (КА) и что нужно изменить, чтобы модель максимально соответствовала физике радиационного повреждения никеля под действием гамма-квантов Co-60. Фотоядерные реакции (R4–R8) здесь не рассматриваются.

# 1. Текущее состояние: ревизия 4

В ревизии 4 правила КА сознательно приближены к поведению метода Монте-Карло (МК): число дефектов сначала частично уменьшается, а затем растёт без выхода на плато. Для этого отключены два механизма ревизии 3, согласованной со статьями. Оба механизма сохранены в коде и включаются переключателями в файле backend/atomic_model/ca_rules.py.

| Механизм | Ревизия 3 (по статьям) | Ревизия 4 (текущая, как в МК) |
| --- | --- | --- |
| Рекомбинация пар Френкеля | Мгновенная (атермическая): после каждого акта каждый межузельный атом, у которого в зоне захвата (оболочки r = 1, 2; Ω = 16 узлов в 2D) есть вакансия, переходит в неё | Только при ударе: пара исчезает, если мишенью стал сам межузельный атом (Q ≥ E_d) и в его зоне захвата есть вакансия |
| Атомы за контуром | Не являются мишенью; остаются в первом слое у поверхности | Являются мишенью; при ударе перемещаются по внешним позициям (узлам и межузлиям), удаляются от поверхности по цепочкам других атомов; в металл не возвращаются |
| Переключатели | INSTANT_RECOMBINATION = True, MOBILE_ADATOMS = False | INSTANT_RECOMBINATION = False, MOBILE_ADATOMS = True |

Следствие: в ревизии 3 концентрация пар Френкеля насыщается (модель Пиза, y_sat = ln2/Ω ≈ 4,3 % в 2D), а распухание ограничено ёмкостью одного поверхностного слоя (80 позиций для решётки 20×20), поэтому D выходит на плато. В ревизии 4 межузельных атомов остаётся существенно больше, а атомы за контуром освобождают место у поверхности, поэтому D растёт.

# 2. Что нужно для максимальной физичности

## 2.1. Атермическая рекомбинация близких пар

Межузельный атом и вакансия, находящиеся ближе критического расстояния, рекомбинируют спонтанно, без теплового возбуждения (Кинчин–Пиз 1955, §3.4, модель Пиза; NRT 1975, радиус захвата вакансии). Это главный механизм, ограничивающий концентрацию точечных дефектов при низкой температуре; по Кинчину–Пизу она не превышает порядка 1 %, и вряд ли много больше 5 %.

- Вернуть INSTANT_RECOMBINATION = True.

- Уточнить радиус зоны захвата по литературе для никеля (сейчас оболочки r = 1, 2: Ω = 16 в 2D, 64 в 3D) и проверить чувствительность результатов к нему (r = 1: Ω = 8 в 2D).

- Учитывать, что зона захвата анизотропна: рекомбинация вдоль плотноупакованных направлений вероятнее.

## 2.2. Атомы за контуром и поверхность

Атом, вылетевший за поверхность, в реальности не «плавает» в вакууме: он связывается с поверхностью и становится частью нового поверхностного слоя. Вернуть его в объём требуется значительная энергия, поэтому запрет на возврат в металл сохраняется.

- Нарастание слоёв (идея, отложенная 17.10.2026): если первая внешняя позиция на линии полёта занята, атом садится на следующую свободную позицию, сохраняя контакт с кристаллом. Распухание растёт, но без дрейфа в вакуум.

- Подвижная граница металла: атомы за контуром образуют новый слой и сами становятся атомами металла (меняется классификация «внутри/снаружи» в топологии и в метриках N_V, N_I, N_As). Это наиболее физичный вариант, но требует наибольших правок.

- Дрейф по поверхности (поверхностная диффузия) допустим только при учёте температуры (п. 2.3); атермический дрейф атомов за контуром, принятый в ревизии 4, следует отключить (MOBILE_ADATOMS = False).

- Уточнить энергию выхода через поверхность: сейчас принята энергия когезии никеля 4,45 эВ (Воскобойников 2020) как оценка поверхностной энергии связи.

## 2.3. Температура и термически активированная миграция

Сейчас температура не учитывается. В реальном никеле межузельные атомы подвижны уже при низких температурах, а вакансии — при температурах порядка комнатной и выше. Именно тепловая миграция приводит к рекомбинации далёких пар, уходу дефектов на стоки и образованию кластеров, то есть к реальной зависимости повреждения от времени облучения.

- Ввести частоту прыжка дефекта ν = ν₀·exp(−E_m / kT), где E_m — энергия миграции (для межузельного атома и вакансии никеля различна более чем на порядок; значения уточнить по литературе), ν₀ — частотный множитель порядка 10¹³ с⁻¹.

- Связать акт облучения с физическим временем, чтобы соотнести число прыжков с числом актов (кинетический Монте-Карло или правило КА с вероятностью прыжка за акт).

- Ввести температуру облучения как параметр конфигурации и проверить стадии отжига (возврат свойств при нагреве).

## 2.4. Кластеры, стоки и протяжённые дефекты

Неограниченный рост повреждений с дозой в реальных металлах обусловлен не одиночными парами Френкеля, а их скоплениями: дивакансиями, дислокационными петлями, порами (вакансионное распухание), а также различной поглощающей способностью стоков для межузельных атомов и вакансий.

- Ввести правило объединения соседних вакансий и межузельных атомов в кластеры с меньшей подвижностью.

- Ввести стоки: поверхность (уже есть), границы зёрен, дислокации.

- Добавить метрики кластеров (число и размер) наряду с D и S.

## 2.5. Спектр переданной энергии

Сейчас энергия, переданная атому, распределена как Q = Q_max·Beta(1, 4), Q_max = 82 эВ (оценка T_max ≈ 87 эВ для Co-60 по МакКинли–Фешбаху). Это приближение формы спектра.

- Заменить его спектром, рассчитанным из сечения МакКинли–Фешбаха для комптоновских электронов, рождённых гамма-квантами 1,17 и 1,33 МэВ.

- Учесть распределение комптоновских электронов по энергиям и их торможение в никеле.

## 2.6. Решётка и порог смещения

- Никель имеет ГЦК-решётку; сейчас используется квадратная (2D) или простая кубическая (3D) решётка. Для физичности нужна ГЦК-топология с её межузлиями (октаэдрическими и тетраэдрическими) и гантельными конфигурациями межузельного атома.

- Порог смещения E_d = 23 эВ — усреднённое значение; в реальности он зависит от направления удара. Ввести направленную зависимость E_d.

- Учесть цепочки замещений вдоль плотноупакованных направлений ⟨110⟩, переносящие межузельный атом дальше от вакансии.

## 2.7. Каскад

- Сохранить модель NRT: N_d = max(1, ⌊0,8·Q / (2E_d)⌋), уменьшение энергии вдвое на каждом поколении, разворот каскада до 180°.

- При Q_max ≈ 82–87 эВ каскады практически не развиваются (N_d ≤ 1), поэтому основное внимание — одиночным парам Френкеля.

## 2.8. Связь с флюенсом и проверка модели

- Связать число актов с флюенсом гамма-квантов через сечение взаимодействия (без использования величины «доза на атом»).

- Сравнить насыщение концентрации пар Френкеля с экспериментальными данными по электросопротивлению облучённого никеля при низких температурах.

- Проверить размерные эффекты (решётки 5×5 … 100×100 и 3D) и отношение поверхность/объём: на малых решётках распухание непропорционально велико.

- Сопоставить с МК при одинаковом пороге смещения (сейчас в МК 20 эВ, в КА 23 эВ).

# 3. Рекомендуемый порядок внедрения

| № | Шаг | Объём правок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вернуть атермическую рекомбинацию (INSTANT_RECOMBINATION = True) и запретить дрейф в вакуум (MOBILE_ADATOMS = False) | Переключатели, уже в коде |
| 2 | Нарастание поверхностных слоёв | Небольшой: правило полёта |
| 3 | Температура: тепловые прыжки межузельных атомов и вакансий | Средний: новое правило и параметр |
| 4 | Подвижная граница металла | Большой: топология и метрики |
| 5 | Кластеры и стоки, метрики кластеров | Большой |
| 6 | Спектр МакКинли–Фешбаха, направленный E_d | Средний |
| 7 | ГЦК-решётка | Большой: новая топология |

# Источники

- Kinchin G.H., Pease R.S. The displacement of atoms in solids by radiation // Rep. Prog. Phys. 1955. Vol. 18. P. 1–51.

- Norgett M.J., Robinson M.T., Torrens I.M. A proposed method of calculating displacement dose rates // Nucl. Eng. Des. 1975. Vol. 33. P. 50–54.

- Воскобойников Р.Е. // ФММ. 2020. Т. 121, № 1. С. 10–17.

- McKinley W.A., Feshbach H. The Coulomb scattering of relativistic electrons by nuclei // Phys. Rev. 1948. Vol. 74. P. 1759.